Московский Государственный Технический Университет

имени Н. Э. Баумана

#### Домашнее задание 1,2

по курсу «Основы научных исследований и инженерный эксперимент»

| Студент: | _________________ |
| --- | --- |
| Преподаватель: | _________________ |
| Группа: | МТ2-111 |
| Вариант: | _________________ |

Москва 2003 г.

Задание:

- Проанализировать результаты экспериментов и провести отсев грубых погрешностей.

- Проверить гипотезу нормальности распределения результатов экспериментов.

- Составить корреляционную таблицу.

- Провести аппроксимацию полученных данных графо-аналитическим способом и получить зависимость.

- На ЭВМ по полученным данным подобрать уравнение, которое наилучшим способом описывает результаты эксперимента.

- Вывести уравнение регрессии и определить коэффициент корреляции.

- Провести проверку полученных результатов наблюдений по среднему и дисперсии (по критериям Стьюдента и дисперсионного анализа критерия Фишера).

Производственные испытания – нарезания резьбы метчиками М10x1,25. Обрабатываемая деталь – ввертыш, сталь АС-14, HB 197. Отверстие глухое, длина l=10 мм. Скорость резания 12,2 м/мин. Оборудование – токарный многошпиндельный автомат, СОЖ – 5% раствор «Укринол-1».

  - Отсев грубых погрешностей.

Порядок проведения отсева грубых погрешностей методом максимального относительного отклонения:

1. Определение среднего значения

x=(xi/n

2. Определение среднеквадратичного отклонения

- Нахождение статистики

- Сравнение найденной статистике с табличным значением (1-р.

(((1-р

Если неравенство не выполняется, то вся процедура выполняется заново.

| 0,55 | 0,05 | 0,5 | 0,55 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,5 | 0,35 | 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

n=10 объем выборки

x=0,465 мм

S=0,16 мм

(1-р=2,15 при n=10 и p=0,9

(1-р min=(0,05-0,465(/0,16=2,59 ( 2,15 ( наблюдение отбрасывается

(1-р max=(0,6-0,465(/0,16=0,84 < 2,15 ( наблюдение  не отбрасывается

Пересчитываем:

| 0,55 | 0,5 | 0,55 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,5 | 0,35 | 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

n=9 объем выборки

x=0,511 мм

S=0,0697 мм

(1-р=2,1 при n=9 и p=0,9

(1-р min=(0,35-0,511(/0,0697=2,31 ( 2,1 ( наблюдение отбрасывается

(1-р max=(0,6-0,511(/0,0697=1,277 < 2,1 ( наблюдение  не отбрасывается

Пересчитываем:

| 0,55 | 0,5 | 0,55 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

n=8 объем выборки

x=0,53125 мм

S=0,0372 мм

(1-р=2,04 при n=8 и p=0,9

(1-р min=(0,5-0,53125(/0,0372=0,84 < 2,04 ( наблюдение не отбрасывается

(1-р max=(0,6-0,53125(/0,0372=1,85 < 2,04 ( наблюдение  не отбрасывается

Отсев грубых погрешностей произведен, полученная выборка:

| 0,55 | 0,5 | 0,55 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Проверка гипотезы нормальности распределения результатов экспериментов.

Проверку гипотезы нормальности распределения результатов экспериментов проведем по методу среднего абсолютного отклонения САО.

САО=((xi – x)/n

Если выборка подчиняется нормальному закону распределения, то выполняется условие:

(САО/S-0,7979(<0,4(

САО ={ (0,55-0,53125)(3 + (0,5-0,53125)(4 + (0,6-0,53125) }/8=0,03125

(0,03125/0,0372-0,7979(<0,4(

0,042<1,1314 ( выборка подчиняется нормальному закону распределения.

На ЭВМ данная гипотеза была проверена по критерию границ и критерию К-С. Для данной выборки гипотеза не отклоняется. Критерий Пирсона для данной выборки не применим, так как число интервалов меньше 4. Распечатка с ЭВМ прилагается.

  - Составление корреляционной таблицы.

Даны результаты экспериментов зависимости износа h, мм метчиков от наработки до отказа (cтойкость метчиков Т, мин)

| № инстр. | Стойкость метчиков Т, мин |
| --- | --- |
|  | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 |
| 1 | 0,05 | 0,13 | 0,27 | 0,48 | 0,55 |
| 2 | 0,05 | - | - | - | - |
| 3 | 0,05 | 0,23 | 0,3 | 0,42 | 0,5 |
| 4 | 0,05 | 0,21 | 0,21 | 0,37 | 0,55 |
| 5 | 0,03 | 0,1 | 0,22 | 0,39 | 0,5 |
| 6 | 0,1 | 0,15 | 0,21 | 0,4 | 0,55 |
| 7 | 0,07 | 0,12 | 0,26 | 0,45 | 0,6 |
| 8 | 0,05 | 0,23 | 0,31 | 0,4 | 0,5 |
| 9 | 0,05 | 0,15 | 0,35 | - | - |
| 10 | 0,07 | 0,11 | 0,22 | 0,34 | 0,5 |

Посчитав средние значения износа метчиков для каждого значения наработки до отказа, получаем:

| T=x, мин | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h=y, мм | 0,057 | 0,16 | 0,26 | 0,41 | 0,53 |

# Корреляционная таблица:

| h=y T=x | 0,057 | 0,16 | 0,26 | 0,41 | 0,53 | n(x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 8 |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 16 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 24 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 32 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| n(y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |

Результаты расчета на ЭВМ.

Уравнение, которое наиболее хорошо описывает результаты эксперимента:

y=a+b(xn

a= (0,0174;

b= 0,0242; n=0,9.

R= 1; (= 0,0102

y=-0,0174+0,0242(x0,9

Уравнение выбиралось из следующих соображений:

R должно быть равно единице или как можно ближе к единице. Если  существует несколько функций, при которых R=1, то выбирается та, у которой ( минимальна.

Вывод уравнений регрессии.

Общий вид прямого уравнения регрессии:

Приводим это уравнение к виду:

а - коэффициент прямой регрессии

| x | y | x(y | x2 | y2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0,057 | 0,228 | 16 | 0,0032 |
| 8 | 0,16 | 1,28 | 64 | 0,0256 |
| 16 | 0,26 | 4,16 | 256 | 0,0676 |
| 24 | 0,41 | 9,84 | 576 | 0,1681 |
| 32 | 0,53 | 16,96 | 1024 | 0,2809 |
| x=16,8 | y=0,2834 | x(y=6,4936 | x2=387,2 | y2=0,109 |

a=(6,4936-16,8(0,2834)/(387,2-16,82)=0,0165

yx=0,0165(x+0,0062

Общий вид обратного уравнения регрессии:

Приводим это уравнение к виду:

а - коэффициент обратной регрессии

c=(6,4936-16,8(0,2834)/(0,109-0,28342)=60,3979

xy=60,3979(y-0,3168

Определение коэффициента корреляции.

r-коэффициент корреляции

r=(((y/x((x/y =(0,0165(60,3979 =(0,998

0,4 < r < 1 ( существует линейная корреляция.

r(1 ( функциональная связь между параметрами.

Проверка полученных результатов  по критерию Стьюдента.

Выборка по протоколу №9

| 0,55 | 0,5 | 0,55 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

n1=8 объем выборки,  x1=0,53125 мм, S1=0,0372 мм.

В протоколе №10 дана следующая выборка:

| 1,7 | 1,05 | 1,05 | 1,9 | 1,3 | 1 | 0,8 | 2,5 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,9 | 1,2 | 0,95 | 1,4 | 1,4 | 1,85 | 0,5 | 0,6 | 0,3 |
| 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

n2=19 объем выборки,  x2=1,21 мм, S2=0,5675 мм.

Число степеней свободы = n1+n2-2=8+19-2=25 ( tтабл=1,3163 при p=0,9

tрасч=3,25225

tрасч > tтабл ( средние значения принадлежат разным совокупностям.

# Проверка полученных результатов по критерию Фишера

F=(12/(22       (1 > (2

ЧСС1=n1-1=8-1=7

ЧСС2=n2-1=19-1=18

Fтабл=2,0785

Fрасч=0,56752/0,03722=232,73

Fрасч(Fтабл ( расхождения существенны.